FDM OLARAK KALSİYUM KLORİD HEGZAHİDRATIN ISIL KARAKTERİSTİĞİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

# *Ahmet KOCA

*Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü – ELAZIĞ

akoca@firat.edu.tr  _____________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Gizli ısı depolamalı faz değiştiren maddenin ısıl davranışının tespiti için deneysel, analitik ve sayısal çalışma yapılmıştır. Düzlemsel bir güneş kollektörünün içine FDM olarak CaCl2.6H2O yerleştirilmiştir. FDM’nin ısı depolama ve salıverme periyotları boyunca sıcaklık dağılımı deneysel olarak tespit edilmiştir. Analitik ve sa-yısal model FDM içerisinde bir boyutlu geçici rejimde ısı transferine göre gerçekleştirilmiştir. Sayısal çö-zümde sonlu farklar metodu kullanılmıştır. Analitik sonuçlar deneysel sonuçlara daha yakın çıkmıştır. Ayrıca FDM arafazının yeri de tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faz Değiştiren Madde (FDM), Gizli Isı Depolama, Sıcaklık Dağılımı

_____________________________________________________________________________________________________________

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF THERMAL CHARACTERISTIC OF CALCIUM CHLORID HEGZAHYDRATE AS PCM

ABSTRACT

The experimental, analytical and numerical study was performed to determine thermal behavior of latent heat storage phase change material. CaCl2.6H2O as PCM was placed in flat plate solar collector. Temperature distribution of PCM was determined experimentally during the heat storing and discharging period of PCM. Analytic and numerical model was assumed one-dimensional transient heat conduction in the PCM. Finite differences method was used in numerical solution. Numerical results are more closer to experimental results than numerically. Also PCM interface was determined.

Keywords: Phase Change Material (PCM), Latent Heat Storage, Semperature Distribution

_____________________________________________________________________________________________________________

1. GİRİŞ

Bugüne kadar güneş enerjisi üzerine birçok çalışma dünyanın her yerinde yapıldıysa da bu ener-ji kaynağından istenilen ölçülerde yararlanılamamış-tır. Güneş enerjisinin belki de tek ve en önemli de-zavantajı sürekli olmamasıdır. Bu dezavantajı yok edecek ve bu kaynağın sürekli kullanılabilirliğini sağlayacak sistemleri bulmaya ve geliştirmeye yö-nelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda amaç, güneş enerjisinin bol olduğu zamanlarda enerjiyi tutmak ve güneşin olmadığı zamanlarda kullanmaktır. Isı depolaması iki şekilde olur. Birin-cisi Görünür Isı diğeri de Gizli Isı şeklindedir. Her-hangi bir maddenin faz değişimi esnasındaki gizli ısısından faydalanarak güneş enerjisinin depolanma-sında kullanılan bu malzemelere literatürde FDM (Faz Değiştiren Madde) adı verilmektedir.

Geçmiş yıllarda FDM’ler ile ilgili birçok de-neysel çalışma yapılmıştır. Kaptan ve Kılıç (Kaptan, 1996) depolamalı bir güneş kolletörlü su ısıtıcısı ge-liştirerek, güneş enerjisinin toplanması ve depolan-masını aynı yerde gerçekleştirmiştir. Deneylerini laboratuar ortamında yapay güneş ışınlarını kullana-rak yapan Kaptan ve Kılıç, elde ettikleri deneysel verileri sayısal yöntemle karşılaştırmışlardır. Baran ve Sarı (Baran, 2000) palmitik ve sitrik asit karışı-mından elde ettiği FDM’nin faz değiştirme ve ısı transfer özelliklerini deneysel olarak incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre bu karışımın güneş e-nerjili ısıtma sistemlerinde ısı depolama için uygun olduğu sonucuna varmışlardır. M. M. Farid ve A. N. Khalaf tarafından yapılan çalışmada, iki farklı kaba doldurulmuş ve farklı kristilizasyon sıcaklıklarına sahip Na2S2O3.5H2O ve Na2CO3.10H2O içerisinden ısı transfer akışkanı direkt temas halinde geçirilerek ısı transferindeki iyileşme tespit edilmiştir (Farid, 1994).

FDM’lerin ısıl kapasite ve sıcaklık dağılımla-rının araştırıldığı sayısal ve analitik çalışmalar da yapılmıştır. Velraj ve arkadaşları FDM olarak para-fin kullandıkları çalışmalarında, dikey tüplerin içini farklı biçimdeki kanatçıklara bölerek, Parafinleri bu bölmelere yerleştirmişlerdir (Velraj, 1997). En uy-gun kanatçık düzenini tespit ettikleri çalışmalarında, sayısal çalışma da yaparak deneysel çalışmalarını doğrulamışlardır. Zivkovic ve Fuji, FDM haznesinin dikdörtgen ve silindirik olması durumunda erime süreleri incelenmiştir(Zivkovic,2001). Geçici rejim-de yaptıkları sayısal çalışma sonucunda, dikdörtgen haznedeki FDM’nin erime süresi silindirik haznede-kinin yarısı kadardır. Bir başka çalışmada çok-katmanlı gizli ısıyla enerji depolama sisteminin ısıl karakteristiği analitik ve sayısal olarak incelenmiştir (Brousseau, 1998). Tasarım parametreleri ve uygu-lama şartları değiştirilerek çeşitli bağıntılar çıkarıl-mıştır. Rabin ve arkadaşları (Rabin, 1995), düzlem-sel bir güneş kolektöründe, FDM olarak CaCl2, KCl ve  NaCl’nin yüzde olarak sırasıyla; %48.0, %4.5, ve %47.1 oranlarında karışımını kullanmışlardır. Özellikle ara fazın yerinin tespiti için hem deneysel hem de sayısal çalışmalar yapmışlardır. Sayısal modellerini bir boyutlu geçici rejimde ısı iletimine göre yapmışlar ve deneysel verilerle uyum içerisin-de sonuçlar elde etmişlerdir.

Bu çalışmada; düzlemsel bir güneş kolektörü içerisinde FDM olarak kullanılan Kalsiyum klorid hegzahidratın (CaCl2.6H2O) ısıl karakteristiği de-neysel, analitik ve sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla dikdörtgen bir hazne içerisine koyulan FDM’nin, güneş enerjisini önce depolama ve sonra salıverme işlemleri boyunca sıcaklık dağılımının değişimi ve ara fazın yeri tespit edilmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ

Şekil 1’de deney düzeneği görülmektedir. Dikdörtgen şeklindeki FDM haznesinin etrafı ısı ka-yıplarını önlemek için Polistren Köpük ile kaplan-mıştır. Haznenin üst kısmı saydam örtü ile hava al-mayacak şekilde kapatılmıştır. FDM’nin üst kısmın-da aracı ısı transfer sıvısı olarak Trafo yağı bulun-maktadır. Bu yağın içerisinden ise ısıtılacak suyun dolaşacağı bakır borular geçmektedir. FDM’nin sıcaklıkları dikey yönde yerleştirilmiş ve eşit aralıklı 11 ısılçift (T tipi bakır-konstant) ile ölçülmüştür.

Deneyler Kasım ayı boyunca saat 09:00 ile 19:00 arasında 10 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. FDM olarak kullanılan CaCl26H2O’nun özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deney Setinin Şematik Görünüşü

Tablo 1. CaCl2.6H2O’nun Fiziksel Özellikleri

| Erime Sıcaklığı | 29C |
| --- | --- |
| Erime Gizli Isısı | 187,49 kJ/kg |
| Özgül Isısı (Katı fazda) (Sıvı fazda) | 1460 J/kgK 2130 J/kgK |
| Yoğunluğu (Katı fazda) (Sıvı fazda) | 1800 kg/m3 1560 kg/m3 |
| Isıl İletkenliği (Katı fazda) (Sıvı fazda) | 1.088 W/mK 0.539 W/mK |
| Gözlenen Isı Çevrim Sayısı | 800 |

3. ANALİTİK MODEL

Analitik modelde kullanılacak problem geo-metrisi Şekil 2’de verilmiştir. Çözüm için aşağıdaki kabuller yapılmıştır:

- FDM içerisinde ısı üretimi yoktur.

- Katı ve sıvı fazdaki FDM’nin termofiziksel özel-likleri sıcaklıkla değişmemektedir.

- FDM içindeki ısı transferi olayında iletim etkindir.

- “x”ve“z” yönlerindeki sıcaklık değişimlerinin ö-nemsiz olduğundan bir boyutlu çözüm yapılmıştır.

Şekil 2. Analitik ve Sayısal Çözüm İçin Düğüm Noktaları

Yukarıdaki kabuller de dikkate alındığında geçici rejimde FDM içerisindeki bir boyutlu ısı transferi şu şekilde yazılabilir;

∂T∂t=a.∂2T∂y2			          (1)

burada a ısıl yayınım katsayısıdır (a=λρ.c).

Başlangıçta (t=0) FDM’nin tamamının katı halde ve sabit sıcaklıkta olduğunu kabul edersek;

T(t=0)=T0				          (2)

FDM ısı depolamaya başladığı andan itibaren üst taraftaki FDM’nin Ts sıcaklığına ulaştığını kabul edersek,

y=H     T=Ts		                                      (3)

olur

4. SAYISAL MODEL

Faz değişim problemlerinin matematiksel for-mülasyonu parabolik diferansiyel denklemlerden oluşur. Bu durumda denklem (1) Şekil 2’deki koor-dinat sistemi kullanılarak sonlu farklarda yazılıp explicit ve implicit metot ile ifade edildiğinde;

Explicit Metod;

Tjn+1−TjnΔt=a.Tj−1n−2Tjn+Tj+1n(Δy)2		          (4)

Implicit Metod;

Tjn+1−TjnΔt=a.Tj−1n+1−2Tjn+1+Tj+1n+1(Δy)2	          (5)

Bu denklemlerde n zaman adımını göstermektedir.

5. SONUÇLAR

Şekil 3-5’de farklı hazne derinliklerinde FDM’nin sıcaklık dağılımının zamanla değişiminin deneysel, analitik ve sayısal (explicit ve implicit) olarak karşılaştırılması gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi deneysel sonuca en yakın sonuçlar analitik çözümün sonuçlarıdır. Bu nedenle bu tür problemlerde sıcaklık dağılımının analitik olarak tespit edilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca iki sa-yısal çözüm metodunun (explicit ve implicit) sonuç-larının benzer olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla FDM’lerin tek boyutlu geçici rejim ısı iletim prob-lemlerinde çözümün explicit veya implicit metotla yapılması sonucu değiştirmemektedir. Şekil 6’da FDM ara fazının zamanla değişimi görülmektedir.

Şekil 3. 60 mm Hazne Derinliğinde FDM’nin Sıcaklık Dağılımının Zamanla Değişimi

Şekil 4. 180 mm Hazne Derinliğinde FDM’nin Sıcaklık Dağılımının Zamanla Değişimi

Şekil 5. 300 mm Hazne Derinliğinde FDM’nin Sıcaklık Dağılımının Zamanla Değişimi

Şekil 6. FDM Arafazının Zamanla Değişimi

Semboller

a: Isıl yayınım katsayısı (m2/s)

c: FDM’nin özgül ısısı (kJ/kgK)

H: FDM’nin kalınlığı

n: Sayısal çözümde zaman adımı

t: Zaman (saat)

T: FDM sıcaklığı (C)

T0: FDM’nin başlangıçtaki sıcaklığı (C)

Ts: FDM’nin ısı depolamaya başladığı sıcaklık (C)

ρ: FDM’nin yoğunluğu (kg/m3)

λ: Isı iletim katsayısı (W/mK)

6. KAYNAKLAR

- Kaptan, I., N., Kılıç, A., 1996, “Theoretical and experimental investigation of a novel built-in storage solar water heater”, Solar Energy, Vol. 57, pp. 3939-400.

- Baran, G., Sari, A., 2003, “Phase change and heat transfer characteristics of a eutectic mixtu-re of palmitic and stearic acids as PCM in a latent heat storage system”, Enegry Conversion and Management, Vol 44, 20, pp.3227-3246.

- Farid, M., M., Khalaf, A., N., 1994, “Perfor-mance of direct contact latent heat storage units with two hydrated salts”, Solar Energy, Vol. 36, pp. 179-189.

- Velraj, R., Seeniraj,R.V., Hafner, B., Faber, C., Schwarzer, K., 1997, “Experimental Analysis and Numerical Modelling of Inward Soldifica-tion on a Finned Vertical Tube for a Latent Heat Storage Uni”t, Solar Energy, Vol60, 5, pp. 281-290.

- Zivkovic, B., Fujii, I., 2001, “An analysis of Isothermal Phase Change of Phase Change Material within Rectangular and Cylindrical Containers”, Solar Energy, Vol.70, 1, pp.51-61.

- Brousseau, P., Lacroix, M., 1998, “Numerical Simulation of a Multi-Layer Latent Heat Ther-mal :Energy Storage System”, International Journal of Energy Research, 22, pp.1-15.

- Rabin, Y., Bar-niv, I., Korin, E., Mikic, B., 1995, “Integrated solar collector storage system based on a salt hydrate phase-change material” Solar Energy, Vol. 55, pp. 435-444.